Tabla 1. Cuadro comparativo de capacidad de adsorción máxima de CH4 en diversos materiales reportados en la bibliografía

[image: image1.wmf]Tabla 1: Cuadro comparativo de adsorción de CH4 con diversos materiales

.

 

 

Adsorbente

 

Temperatura

 

Capacidad de 

adsorción

 

Referencia

 

(mg/g)

 

(°K)

 

(mg/g)

 

 

 

Esponjas/Fe

3

O

4

-

NPs

 

298.15

 

726.38

 

Nuestro trabajo

 

MOF 

-

177

 

298

 

536

 

[15]

 

Esponjas

 

298.15

 

501.83

 

Nuestro trabajo

 

Zeolita 13X

 

298.15

 

157.44

 

[

4

]

 

Carbón Activado

 

293.15

 

82.464

 

[1

8

]

 

Day

 

303.15

 

46.77

 

[19

]

 

HSZ

-

320

 

303.15

 

25.07

 

[19

]

 

MWCNT

 

303.15

 

16.9

 

[1

9

]

 

 


